MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA ................................	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCAL ...............................	RUA VIRGILIO FURLANETO, RUA PEDRO GIMENEZ e RUA LUIZA PINHEIRO CABETE

MUNICÍPIO ......................	CANITAR – SP

PROCESSO ........................	CONVÊNIOS Nº 169/2015 e Nº 096/2016

AREAS:	A RECAPEAR ......2.451,60 m2

- INICIAIS

- O presente memorial tem por finalidade descrever as obras e serviços necessários para execução do Recapeamento Asfáltico sobre pavimento existente.

- O Recapeamento será executado nas ruas:

- Rua Virgilio Furlaneto (entre a Rua Cesar Totti e Antonio Calisto)

- Rua Pedro Gimenez (entre a Rua Joaquim Bernardo de Mendonça e Rua Vereador Pedro Macedo)

- Rua Luiza Pinheiro Cabete (entre a Rua Virgilio Furlaneto e Av. Manoel Cabete)

- Antes da aplicação da pintura de imprimadura, deverá ser feita no local a ser pavimentado, uma limpeza da superfície, deixando a mesma isenta de qualquer impureza.

- A limpeza poderá ser feita manualmente com vassourão, ou por meio mecânico

- PINTURA

- Após a execução da limpeza da superfície, deverá ser aplicada uma camada uniforme de material betuminoso emulsão RR-2C, com função de imprimadura e ligação.

- A taxa de aplicação será aquela que poderá ser absorvida pela base em 24 horas devendo ser determinada experimentalmente no local da obra, situando-se em torno de 1,05 litros por metro quadrado.

- A pintura de ligação deverá ser executada de acordo com o Manual de Normas de Pavimentação.

- CAMADA DE ASFALTO – CBUQ

- Aplicação uma camada uniforme de Asfalto, com emprego de agregados de maior diâmetro, para regularização das imperfeições do pavimento existente (Binder).

- A distribuição de uma Mistura Asfáltica Usinada a Quente não será permitida com tempo chuvoso ou quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 15º C

- Após a regularização das imperfeições, será aplicada uma camada de rolamento com Asfalto do tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na espessura de 3,0 cm com a utilização da vibro-acabadora.

- Entende-se que a espessura da camada de CBUQ é acabada (após a compactação)

- Nessa etapa as regiões não uniformes serão corrigidas manualmente através de rastelos.

- A compactação deverá ser feita com rolo pneumático, obedecendo a correção da uniformidade do pavimento e acabamento final com rolo liso de chapa.

- MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

- Serão utilizados na execução da pavimentação asfáltica, máquinas, equipamentos e ferramentas como:

-  motoniveladora

-  caminhão basculante

-  caminhão espargidor

-  rolo pneumático

-  rolo compactador liso em chapa

-  carrinho de mão

-  enxada

-  pá

-  rastelo

- CONTROLE DA MASSA ASFALTICA

- A massa asfáltica deverá ter o controle de temperatura a ser anotada antes do caminhão sair da usina e verificada na chegada, no campo, antes e depois da compactação da massa asfáltica, não podendo ser inferior a 120ºC por ocasião da operação de esparrame.

- A caçamba do caminhão deverá vir coberta por lona, evitando grande variação de temperatura durante o transporte.

- No final dos serviços, será verificada a espessura da camada asfáltica, o alinhamento do eixo a bordos, o acabamento e a segurança do serviço executado.

- Ao final dos serviços, a empreiteira deverá apresentar o relatório dos ensaios da massa asfáltica (teor de betume, estabilidade Marshall, densidade e espessura).

- SINALIZAÇÃO VIÁRIA

- Será feita a pintura de faixas de pedestre, conforme projeto.

- OBSERVAÇÕES GERAIS

- Após a emissão da Ordem de Serviço (OS) pela Prefeitura, a empreiteira deverá comunicar por escrito, a data de início dos serviços.

- Todo refugo de materiais usados deverá ter destinação própria de maneira a não causar prejuízos ambientais.

- A obra deve ser entregue limpa e isenta de impurezas.

Canitar, 29 de maio de 2.018

|  | Engº Tsuneo Oda |  | ANIBAL FELICIANO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CREA-SP 0700048473 |  | Prefeito Municipal |  |